## Slide 1
Триггерный эффект периодического силового воздействия на горные породы
А.С. Вознесенский, М.Н. Красилов, Я.О. Куткин, М.Н. Тавостин, А.О. Тютчева, Р.Р. Насибуллин, А.О. Лучникова
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Горный институт

## Slide 2: Триггерные эффекты при периодических усталостных воздействиях на горные породы
Триггерные эффекты в горных породах, заключающиеся в их разрушении или срыве контактов между отдельными блоками, рассматриваются, как правило, как следствие слабых флюктуаций нагрузки при среднем ее значении, близком к прочности прочности.
В данном докладе рассматриваются результаты экспериментов по циклическим механическим воздействиям на образцы горных пород при постоянной и увеличивающейся максимальной нагрузке в цикле, что приводит к усталостному снижению их прочности и последующему разрушению.

## Slide 3: Оборудование и методы исследования

## Slide 4: Механические испытания по заданной программе, установка «АСИС», ООО «НПО ГЕОТЕК»
Циклические испытания включали серии нагружений и разгрузки с различным количеством циклов N и разными максимальными напряжениями в цикле , например, 40; 60; 80% от разрушающей величины. Нижняя граница циклических нагружений принималась на уровне 5% от разрушающей величины.
После циклических нагружений измерялась добротность и образец разрушался для определения прочности.
Квазистатические (медленные) изменения нагрузки

## Slide 5: Механические испытания, установка «АСИС»
Образец породы
Верхний пуансон
Деформометр прогиба
Индикатор деформаций
Датчик вертикальных перемещений
Динамометр
АЕ-преобразователь
Тензорезистор
Компенсационный тензорезистор
Схема экспериментальной установки для испытаний образцов пород при изгибе

## Slide 6: Механические ДИНАМИЧЕСКИЕ испытания
Внешний вид установки для динамических испытаний образцов горных пород с регистрирующей системой QM-Box и АЭ-системой АФ-15
Динамические изменения нагрузки

## Slide 7: акустические испытания
Прибор «Ультразвук» для измерения скоростей продольной и поперечной упругих волн

## Slide 8: акустические испытания
1 – образец каменой соли; 2 – держатель; 3 – пьезопреобразователь; 4 - генератор SFG-2110; 5 – предусилитель; 6 – осциллограф GDS-71022
Добротность Q рассчитывалась по формуле

## Slide 9
Взаимосвязи между акустической добротностью Q, прочностями горных пород при их монотонном уменьшении от количества циклов нагружения N
Породы: известняк, травертин, габбро, гипсосодержащие породы

## Slide 10
Взаимосвязи между акустической добротностью Q и прочностью при сжатии для осадочных пород: известняка при максимальной нагрузке 0,3 (1), 0,5 (2), и слоистого травертина при нагрузке 0,1 (3)
Известняк, Тигинское месторождение:
(1) и (2)
коэффициенты детерминации: и R22 = 0.92
Взаимосвязь между акустической добротностью Q и прочностью известняка и травертина
Прочность , МПа
Акустическая добротность Q
1
2
3
0,3; кривая 1
0,5; кривая 2
0,1; кривая 3
Акустическая добротность Q
Прочность , МПа
Количество циклов N
1A
1B
2B
2A
1А, 1B-
2A, 2B -

## Slide 11
Остаточная прочность , МПа
Акустическая добротность Q
Габбро, Головинское месторождение:
,
при коэффициенте детерминации R2 = 0.93
Взаимосвязь между акустической добротностью Q и прочностью габбро
1-
2 -
2
1
Акустическая добротность Q
Остаточная прочность , МПа
Количество циклов N

## Slide 12: Образцы гипсосодержащих пород
a – пятнистый гипс; b - селенит
Исследовались цилиндрические образцы гипсосодержащих пород Новомосковского месторождения диаметром 30 и 80 мм при сжатии и растяжении по бразильской схеме,

## Slide 13: ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОБРАЗЕЦ

## Slide 14: Зависимости и
30х60 мм

## Slide 15: Зависимости и
80х160 мм

## Slide 16: Зависимости

## Slide 17
Установление взаимосвязи между акустической добротностью и прочностью горных пород при их немонотонном изменении в зависимости от N
Породы: мрамор (месторождения острова Thassos, Греция), каменная соль (Тульская площадь)

## Slide 18
B
A
C
D
2
1
B
C
D
Остаточная прочность , МПа
Акустическая добротность Q
Взаимосвязь между акустической добротностью Q и остаточной прочностью мрамора, месторождения острова Thassos, Греция
Мрамор месторождений острова Thassos:
участок А :
коэффициент детерминации R2 = 0.79
1-
2 -
2
1
Акустическая добротность Q
Остаточная прочность, МПа
Количество циклов N
A
Происходит восстановление геоматериала

## Slide 19: Образцы каменной соли
Образцы каменной соли были извлечены из поисковой скважины 3П, пробуренной с отбором керна по соляным отложениям предполагаемой рабочей толщи ПХГ в интервале глубин 835.6-887.7 м и вмещающие её породы в интервалах 775.0-835.6 м и 887.7-949 м. Соль из этой скважины имеет разнозернистую структуру и слоистую текстуру. Из кернов, извлеченных из скважин, изготавливались образцы цилиндрической формы диаметром 36.6 мм и высотой 73.2 мм с отношением высоты к диаметру 2:1 по ГОСТ 21153.2-84.
До испытания
После испытания

## Slide 20: Образцы каменной соли
Размер зерен галита 0.4–20 мм

## Slide 21: Зависимость прочности от количества циклов нагружения
Немонотонный характер изменения прочности

## Slide 22: Зависимость добротности от количества циклов нагружения
Немонотонный характер изменения добротности

## Slide 23: взаимоЗависимостИ прочности и добротности
Графики зависимости прочности и добротности на стадии уменьшения прочности при γ = 40 (1), 60 (2), 80 % (3)

## Slide 24: Зависимости скорости упругих волн от количества циклов нагружения
Графики зависимости скоростей упругих волн от N

## Slide 25: ЗависимостЬ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ от количества циклов нагружения
Графики зависимости динамического модуля упругости от N

## Slide 26: Циклические испытания
Уплотнение
Разрыхление

## Slide 27
Изменение прочности при квазистатических и динамических воздействиях
Породы: мраморизованные известняки, образцы размерами 25х25х50 мм, месторождение Перевальное, Республика Дагестан

## Slide 28
Изменение прочности при квазистатических и динамических воздействиях
Зависимости акустической добротности Q (1) и прочности σст (2) при квазистатических испытаниях образцов, наблюдается восстановление геоматериала
Зависимости акустической добротности Q (1) и прочности σст (2) при динамических испытаниях образцов, восстановления не наблюдается

## Slide 29
Установление взаимосвязей между акустическими свойствами и прочностью горных пород при изгибе образцов
Породы: гипсосодержащие породы Новомосковского месторождения

## Slide 30: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Внешний вид образца-балки и схема нагружения
Вид сбоку на образец-балку гипсосодержащей породы рзмерами 40х40х200 мм (a) и ориентировочная схема расположения минералов (b), на которой области доломита светлые, гипса заштрихованные, буквой T отмечено положение тензорезистора в нижней части балки, а точки приложения нагрузки показаны черными треугольниками.

## Slide 31: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Области нагрузок и режимы деформирования при изгибе
Средний предел прочности, = 1
3. Границы хрупкого разрушения
Граница между пластическим деформированием и хрупким разрушением
2. Пластические деформации, малоцикловая усталость
Граница между упругим и пластическим деформированием
1. Упругое деформирование, многоцикловая усталость
Нет нагрузки, = 0

## Slide 32: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Испытания проводились в следующей последовательности.
1. Измерялись скорости упругих волн и акустическая добротность Q. Скорости волн измерялись по времени прохождения импульса, а добротность резонансным методом.
2.Устанавливалась нагрузка первой серии из 100 циклических нагружений. Проводилась первая серия нагружений. Регистрировалась нагрузка и вертикальные смещения центральной части образца-балки, а также показания тензорезистора, наклеенного в нижней части. И активность акустической эмиссии в полосе частот 25-200 кГц.
3. Если образец не разрушался, измерялись скорости упругих волн и добротность в соответствии с п. 1. Затем производилась следующая серия нагружений при увеличенной максимальной нагрузке в цикле по сравнению с предыдущей, как описано в п. 2.
4. Если образец разрушался, испытания прерывались.

## Slide 33: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Изменение нагрузки P на образец и деформации в центре нижней части при максимуме в цикле Pmax=2.40 кН, серия из 100 циклов
Time, min
Event rate, , imp/s
Load, kN
Event rate, , imp/s
Gage strain
Time, min

## Slide 34: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Изменение нагрузки P на образец и деформации в центре нижней части при максимуме в цикле Pmax=2.45 кН
Вид сбоку на балку после разрушения. Стрелкой показано положение тензорезистора. Трещина разрушения выходит за его пределы.

## Slide 35: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Суммарная акустическая эмиссия
Графики суммарной АЕ NΣ в зависимости от количества циклов усталостных нагружений M при различных нагрузках на различных шкалах вертикальной оси (a) и (b).

## Slide 36: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Зависимость параметра поврежденности от количества циклов усталостного нагружения
Параметр поврежденности
где ωi – текущее значение параметра поврежденности после i-той серии;
– текущее значение суммарной АЭ от начала нагружения;
Nf – значение суммарной АЭ при разрушении, Nf = 5226 имп.
Number of cycles, M
Damage, ω

## Slide 37: Циклические нагружения при изгибе гипсосодержащих пород
Зависимости суммарной АЭ и длительности жизни от максимальной нагрузки в цикле Pmax
Event rate, , imp/cycle
Fatigue life, Ml, cycles
Load, kN
Время жизни (Fatigue life)
Суммарная АЭ (Events rate)

## Slide 38: Выводы
Периодические квазистатические циклические механические воздействия на одни породы приводят к снижению прочности и разрушению, а на другие - к восстановлению прочности
Динамические механические воздействия по сравнению с квазистатическими приводят к снижению прочности без ее восстановления
Триггерное влияние периодических усталостных механических воздействий определяется типом горных пород и их величиной по отношению к прочности, а также видом напряженного состояния
Работы проведены при поддержке РФФИ, гранты 14-05-00362 и 17-05-00570.

## Slide 39
Публикации авторов в области прогнозирования прочности горных пород при усталостных циклических нагружениях и связанных темах
Voznesenskii AS, Kutkin YO, Krasilov MN, Komissarov AA. Predicting fatigue strength of rocks by its interrelation with the acoustic quality factor. Int J Fatigue 2015;77:194–8. doi:10.1016/j.ijfatigue.2015.02.012.
Voznesensky AS, Kutkin YO, Krasilov MN. Interrelation of the acoustic Q-factor and strength in limestone. J Min Sci 2015;51:23–30. doi:10.1134/S1062739115010044.
Voznesenskii AS, Krasilov MN, Kutkin YO, Tavostin MN, Osipov YV. Features of interrelations between acoustic quality factor and strength of rock salt during fatigue cyclic loadings. Int J Fatigue 2017;97:70–8. doi:10.1016/j.ijfatigue.2016.12.027.
Voznesenskii AS, Kutkin YO, Krasilov MN, Komissarov AA. The influence of the stress state type and scale factor on the relationship between the acoustic quality factor and the residual strength of gypsum rocks in fatigue tests. Int J Fatigue 2016;84:53–8. doi:10.1016/j.ijfatigue.2015.11.016.
Voznesensky AS, Krasilov MN, Kutkin YO, Koryakin V V. Field trial of Anker-Test device for nondestructive rock bolt control using shock response spectrum analysis. Gorn Zhurnal 2016:33–6. doi:10.17580/gzh.2016.12.07.
Voznesenskiy AS, Koryakin V V., Voznesenskiy EA. Physico-technical evaluation of shock response spectrum method for strata bolting control. Gorn Zhurnal 2015:17–20. doi:10.17580/gzh.2016.03.03.
Куткин Я.О., Красилов М.Н., Насибуллин Р.Р. Установка для изучения свойств горных пород при динамических воздействиях // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – № 12. – С. 146-152.
Вознесенский А. С., Красилов М. Н., Куткин Я. О., Тавостин М. Н. Лабораторная система для расширенных испытаний образцов горных пород при изгибе // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2018. – № 10. – С. 132-137. DOI: 10.25018/0236-1493-2018-10-0-132-137.

## Slide 40: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!