## Slide 1: РАЗВИТИЕ ТРЕЩИН НА РАЗНОМ МАСШТАБНОМ УРОВНЕ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
А.Н. Кочанов
Институт проблем комплексного
освоения недр имени академика Н.В. Мельникова РАН, Москва

## Slide 2: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ
Научные основы безопасности горных работ подразумевают изучение природы и причин формирования аварийных ситуаций, в том числе в виде выбросов угля и газа, горных ударов, обрушения горных пород и т.д., а также разработки способов и средств по их предупреждению.

## Slide 3: КИНЕТИЧЕСКИE ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗРУШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД
Схематическая модель механизма разрушения образца в процессе испытания на сжатие
Куксенко В.С., Манжиков Б.Ц., Тилегенов к. и др. Триггерный эффект слабых вибраций в горных породах// Физика твердого тела. 2003. т.45
Образцы подвергались одноосному сжатию, в процессе которого на них воздействовали слабыми низкочастотными вибрации. Обнаружено резкое увеличение акустической эмиссии при воздействии вибрации. Дано объяснение эффекта с позиции концентрационного критерия.
Разрушение твердого тела рассматривается не как критическое событие, а как кинетический, термоактивационный процесс, развивающийся в твердом теле
во времени и пространстве.
РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД = ПРЕДРАЗРУШЕНИЕ (PREFRACTURE OF ROCKS) КАК СТАДИЯ РАЗВИТИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ + ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ КАК СТАДИЯ РАЗВИТИЯ МАКРОТРЕЩИН С ВОЗМОЖНОЙ ФРАГМЕНТАЦИЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕМ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Slide 4: МИКРОТРЕЩИНЫ ГОРНЫХ ПОРОД
Трещина (Микротрещина) – нарушение сплошности твердого тела, плоский дефект молекулярные связи между берегами которого разорваны.
Характерный размер (длина)
̴ 100 мкм
Коэффициент облика
микротрещины - 0,01
Коэффициент трещиностойкости
(вязкость разрушения)
К1с= 0,5-1,5 МПахм1/2
Микротрещины, распространяются от плоскости раздела кварц – полевой шпат внутрь зерна кварца
(Kranz R.L., 1983)

## Slide 5: МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «АМПУЛ СОХРАНЕНИЯ»
плотность ВВ ρ=1,59 кг/см3, скорость детонации D =6940 м/с, давление Р= 18,4 ГПа, время действия импульса 3-5 мкс

## Slide 6: ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ
Сканирующий электронный микроскоп JEOL-JSM 5910LV

## Slide 7: ВИД МИКРОТРЕЩИН В КВАРЦИТЕ И ПЕСЧАНИКЕ

## Slide 8: ВИД МИКРОТРЕЩИН В ГРАНИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

## Slide 9: МИКРОТРЕЩИНА В ГРАНИТЕ И УГЛЕ

## Slide 10: ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД

## Slide 11: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В ПЕСЧАНИКЕ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Chart: Ср, м/с
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
исходное | 2560 | 2210 | 2070 | 2070 | 2250 | 2330 | 2560 | 2840 | 3050 | 3280 | 3460 | 3560 | 3200 | 3050 | 3200 | 3200
на 38 день | 3280 | 3200 | 2910 | 3050 | 3280 | 3370 | 3460 | 3370 | 3560 | 3660 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 4270
на 245 день | 3760 | 3710 | 3760 | 3760 | 4270 | 4410 | 4410 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4570 | 4570
на 365 день | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4410 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570
на 404 день | 4570 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4570 | 4740 | 4740 | 4930 | 4930 | 4930 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570

## Slide 12: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В МРАМОРЕ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

## Slide 13: ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН С РАССТОЯНИЕМ ОТ ЗАРЯДА

## Slide 14: Распределение значений прочности на растяжение в образце песчаника после взрыва

## Slide 15: Распределение значений прочности на растяжение в образце песчаника после взрыва

## Slide 16: Динамика изменений скорости продольных волн в образце песчаника до и после взрывного воздействия

## Slide 17: ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИТА
Структура полнокристаллическая, мелко-среднезернистая. Главные породообразующие минералы: натриево-калиевый полевой шпат, кварц, плагиоклаз. Содержание КПШ составляет (37-42%), представлены микроклином и ортоклазом. Плагиоклазы (18-22%) выделяются в виде таблитчатых кристаллов. В зернах кварца (24-30%) отмечается микротрещиноватость. Выделяются внутризерновые и межзерновые трещины шириной до 0,05 – 0,1 мм. Имеют трещины до 18-20 % кварцевых зерен.

## Slide 18: СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРЕН, ИМЕЮЩИЕ МИКРОТРЕЩИНЫ (%), ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ШЛИФОВ ГРАНИТА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
Минеральные компоненты | Расстояние от центра взрыва (единиц радиуса заряда Ro=2,5 мм) , R/Ro |  |  | 
 | 5-10 | 15-20 | 30-40 | 50-60
Кварц | 8-14 | 70-80 | 15-20 | 20-30
Плагиоклаз | 6-11 | 40-50 | 18-20 | 15-27
Полевые шпаты | 20-35 | 70-85 | 30-46 | 40-50

## Slide 19: ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (МИКРОТРЕЩИН) ГОРНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ (Совместно с «Инжиниринговым центром МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»)

## Slide 20: ВИД МИКРОТРЕЩИН В ГРАНИТЕ

## Slide 21: ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ РАСКРЫТИЯ МИКРОТРЕЩИНЫ

## Slide 22: Трехмерное изображение микродефекта

## Slide 23: АНАЛИЗ ПОРИСТОСТИ ГРАНИТА МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

## Slide 24: ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАКРОТРЕЩИН В ОБРАЗЦЕ ГРАНИТА ПОСЛЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

## Slide 25: ОБРАЗЕЦ ГРАНИТА ПОСЛЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

## Slide 26: ФРАГМЕНТ ТРЕЩИНЫ В ГРАНИТЕ ПОСЛЕ ВЗРЫВА и природной трещины в обсидиане

## Slide 27: Вид фрагмента трещины и ее поверхности по данным электронной микроскопии при увеличении 95х (а) и 400х (б)

## Slide 28: Скорость роста трещин по данным литературных источников (Комир В.М., 1974)
Chart: Скорость развития трещин, м/с
| Роговики | Сланцы | Доломиты | Гранит | Известняк | Диабаз
 | 300 | 670 | 450 | 230 | 340 | 250

## Slide 29: Скорость движения стенки камуфлетной полости в рамках модели академика Е.И. Шемякина
где Р0 – начальное давление при взрыве, ρ - плотность породы, Rп – безразмерный радиус полости, Рh – горное давление.
Порода | Плотность, г/см3 | Скорость поперечных волн, м/с | Приведенный радиус полости | Скорость стенки, полости, м\с
Глина | 2,2 | 800 | 5 | 580
Песчаник | 2,6 | 1500 | 3,5 | 310
Гранит | 2,7 | 2500 | 2,5 | 240

## Slide 30: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ