## Slide 1
ИДГ РАН
Пятая международная конференция
«Триггерные эффекты в геосистемах»
4-7 июня 2019 г.
Триггерное термическое воздействие на развитие микродефектов структуры горной породы, сформированных в ходе предварительного механического нагружения
Казначеев П.А., Майбук З.Я.,
Пономарев А.В., Патонин А.В.
(ИФЗ РАН)
Москва, 2019

## Slide 2
Предпосылки исследования
При механическом нагружении (например, одноосном сжатии) в образцах горной породы формируются трещины различных типов и размеров. Возможно ли инициирование роста этих трещин после снятия нагрузки за счет термического воздействия на образец – однородного нагрева? Возможно ли отследить этапы развития трещины в этом случае?
исходное состояние
одноосное сжатие
снятие нагрузки
нагрев
T > T0
(T0)
(T0)
(T0)

## Slide 3
Экспериментальный материал
Образцы песчаника осадочного происхождения и песчаника предварительно подвергались одноосному нагружению до нагрузки, близкой к разрушающей, но до появления макроразрывов.

## Slide 4
Экспериментальный материал
Образцы песчаника осадочного происхождения и песчаника предварительно подвергались одноосному нагружению до нагрузки, близкой к разрушающей, но до появления макроразрывов.

## Slide 5
Экспериментальный материал
Образцы песчаника осадочного происхождения и песчаника предварительно подвергались одноосному нагружению до нагрузки, близкой к разрушающей, но до появления макроразрывов.

## Slide 6
Методика исследования: установка для исследования термоакустической эмиссии (ТАЭ)
1 - исследуемый цилиндрический образец горной породы;
2 - подставка;
3 - цилиндрический акустический волновод; 4 - корпус печи;
5 - датчик ТАЭ (интегральной акустики);
6 - нагревательный элемент;
7 - тепловое излучение (условно);
8 - прослойка из индия.
Нагрев производился до температур около ~650°C со скоростью 1-3 °C/мин.

## Slide 7
Методика исследования:
кластеризация волновых форм корреляционным методом
Идентификация актов роста предварительно сформированных трещин была основана на кластеризации регистрируемых импульсов ТАЭ на основе взаимной корреляции волновых форм. Данный метод используется как в неразрушающем контроле, так и в сейсмологии. В сейсмологии с его помощью определяются схожие волновые формы, записанные в разное время, и идентифицируются сейсмические события, связанные с одной характерной зоной разрушения/разломом (например, [Nadeau et al., 1995], см. рис. справа).
Отдельно проводились контрольные эксперименты с термическим воздействием на образцы такого же песчаника и некоторых других горных пород, не подвергавшихся предварительному механическому нагружению, с последующей кластеризацией волновых форм импульсов ТАЭ.

## Slide 8
Результаты эксперимента:
зависимость активности ТАЭ от температуры
образец, не подвергавшийся воздействиям
предварительно нагруженный образец
общий уровень активности ТАЭ у образцов сопоставимый и небольшой;
для обоих образцов термический аналог эффекта Кайзера выражен слабо.

## Slide 9
Результаты эксперимента:
изменение активности ТАЭ во времени
образец, не подвергавшийся воздействиям
предварительно нагруженный образец
активность ТАЭ нарастает при приближении к Т фазового перехода кварца, после чего наблюдается её уменьшение.
активность ТАЭ неровная;
есть всплеск после Т фазового перехода кварца.

## Slide 10
Результаты эксперимента:
амплитудно-временное распределение импульсов ТАЭ
образец, не подвергавшийся воздействиям
предварительно нагруженый образец

## Slide 11
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
образец, не подвергавшийся воздействиям
предварительно нагруженый образец
не удалось выделить устойчивые кластеры импульсов
есть кластеры импульсов

## Slide 12
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
Кластеры импульсов ТАЭ удалось выделить только для предварительно нагруженного образца песчаника. Для ненагруженных образцов песчаника и других пород не удалось выделить кластеры импульсов со значимой корреляцией между волновыми формами (> 0.7) и количеством импульсов в кластере (>3).
Всего удалось выделить 3 кластера событий за весь цикл нагрев-охлаждение:
I II III
(11 волновых форм) (23 волновых форм) (10 волновых форм)

## Slide 13
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
I кластер – короткие события малых (34-38 дБ) амплитуд, мощность которых сосредоточена в узкой спектральной полосе 200-220 кГц

## Slide 14
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
II кластер – короткие события средних (39-49 дБ) амплитуд, мощность которых сосредоточена в более широкой спектральной полосе 100-400 кГц

## Slide 15
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
III кластер – продолжительные события средних (39-49 дБ) амплитуд, мощность которых сосредоточена в еще более широкой спектральной полосе 100-500 кГц

## Slide 16
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ
3 кластера:

## Slide 17
Результаты эксперимента:
кластеризация импульсов ТАЭ

## Slide 18
Выводы
Образцы песчаника, один из которых не подвергался, а другой подвергался предварительному механическому нагружению, в целом показывают похожий интегральный характер активности ТАЭ - относительно малый уровень, слабое проявление аналога эффекта Кайзера и немного различающийся характер изменения активности во времени.
У образца, не подвергавшегося воздействиям, уровень активности ТАЭ несколько меньше, характер изменения ТАЭ во времени менее ровный, влияние полиморфного α↔β перехода кварца резче, импульсы ТАЭ распределены более равномерно по амплитудам на всем этапе нагрева.
У предварительно нагруженного образца устойчиво выделяются три кластера событий, обусловленных, по все видимости, развитием трещин, сформированных во время предварительного механического нагружения. Волновые формы импульсов ТАЭ имеют различные временные и спектральные характеристики, что говорит о разном характере развития соответствующих трещин. В процессе нагрева развитие трещин происходит неравномерно, что обусловлено различным уровнем критических напряжений.

## Slide 19
Спасибо за внимание!

## Slide 21
f, кГц
Усредненная по спектральным окнам энергия импульсов

## Slide 22
f, кГц
Усредненная по спектральным окнам энергия импульсов